Condotto ovale flessibile femmina ALDES serie OPTIFLEX OVALE, corrugato esternamente e liscio all’interno di colore bianco, dimensioni esterne 132x52 mm, costituito in HDPE alimentare (polietilene ad alta densità), trattamento antibatterico e antistatico, impermeabile ai liquidi, fornito in bobina da 20 metri comprensiva di otturatori di protezione, tenuta classe B (UNI EN 12237).

OPTIFLEX OVALE Antibatterico (bianco)